УДК 621.923

И.Е. ИВАНОВ, канд. техн. наук, ГВУЗ “ПГТУ”, Мариуполь;

Ф.В. НОВИКОВ, докт. техн. наук, ХНЭУ, Харьков;

С.А. ДИТИНЕНКО, канд. техн. наук, ХНЭУ, Харьков

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

УПРОЧНЕННЫХ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЭЛЕМЕНТОВ ЗАСЫПНЫХ АППАРАТОВ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Обоснованы условия повышения эффективности механической обработки контактных поверхностей с износостойкими наплавочными материалами конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей. Экспериментально доказана эффективность применения процесса шлифования по сравнению с процессом точения. Теоретически обоснована целесообразность применения глубинного продольного шлифования с созданием начального натяга в технологической системе. Разработана эффективная технология круглого шлифования контактных поверхностей с износостойкими наплавочными материалами.

Ключевые слова: наплавочный материал, шлифование, точение, абразивный круг, резец, режим резания, упругое перемещение, производительность обработки, качество обработки

Введение. Эффективность работы засыпных аппаратов доменных печей во многом зависит от долговечности и надежности работы малых и больших конусов и чаш засыпных аппаратов, которые предназначены для выполнения функции распределения и шлюзования шихтовых материалов, а также газоуплотнения колошника доменной печи. Вместе с тем, как показывает практика, они достаточно быстро выходят из строя. Низкая продолжительность работы обусловлена интенсивным изнашиванием контактных рабочих поверхностей (поясов) от действия руды и агломератов, которые загружаются в доменную печь, а также от действия насыщенного абразивной пылью колошникового газа, который выходит из доменной печи. Повысить ресурс работы контактных поверхностей конусов и чаш можно путем наплавления на них износостойких материалов и обеспечения высокой точности сопрягаемых поверхностей. Благодаря упрочнению контактных поверхностей, удалось многократно повысить ресурс их работы. Однако при этом возникает чрезвычайно сложная задача механической обработки износостойких наплавочных материалов, поскольку их твердость достигает значений HRC 62 и более. Причем, данная задача возникает как на начальном этапе – после нанесения наплавочного материала на рабочую поверхность, так и на конечном этапе, когда необходимо удалить остатки изношенного слоя наплавочного материала для его повторного нанесения на рабочую поверхность, т.е. на этапе восстановления изношенной поверхности.

Анализ последних исследований и литературы. В настоящее время накоплен определенный опыт механической обработки контактных поверхностей конусов и чаш с износостойкими наплавленными материалами твердостью HRC 62 и более [1, 2]. Установлено, что применение процесса точения резцами из твердых сплавов и синтетических сверхтвердых материалов малоэффективно вследствие повышенного износа и низкой стойкости резцов. Поэтому обработка износостойких наплавочных материалов производится исключительно шлифованием абразивными кругами, работающими в режиме интенсивного износа и самозатачивания. Лишь обладая высокой режущей способностью, абразивный круг в состоянии производить съем данного труднообрабатываемого материала. При этом процесс шлифования характеризуется низкой производительностью. В результате обработка контактной поверхности конуса или чаши длится несколько рабочих смен с большим расходом абразивных кругов. Проблема обработки усугубляется еще и относительно большой неравномерностью снимаемого припуска, составляющего 3 – 7 мм на сторону. Все это в конечном итоге усложняет возможности повышения производительности и точности обработки, в особенности достижения высоких показателей точности формы поверхности при обработке крупногабаритных чаш и конусов диаметром до 5800 мм. Из этого следует, что проблема механической обработки контактных поверхностей конусов и чаш с износостойкими наплавленными материалами по-прежнему остается актуальной, требующей новых технологических решений.

Цель исследования, постановка проблемы. Целью работы является обоснование условий повышения эффективности механической обработки контактных поверхностей конусов и чаш с износостойкими наплавленными материалами на основе применения прогрессивных лезвийных и абразивных инструментов и рациональных режимов резания. Это позволит выбрать наиболее предпочтительный вариант механической обработки.

Материалы исследования. Для достижения поставленной цели были проведены сравнительные экспериментальные исследования процессов точения и круглого шлифования контактных поверхностей конусов (диаметром 5400 мм) засыпных аппаратов доменных печей, восстановленных с применением износостойкого наплавочного материала Пл-Нп 500Х40НС2 РЦ-Б-С (ГОСТ 26467-85) твердостью HRC 62. Его химический состав: С – 5,77%, Cr – 35,43%, Ni – 38,55%, Si – 2,8%, Mn – 1,09%, B – 0,31%, Zr – 0,29%. Снимаемый припуск составлял 5 – 7 мм на сторону. Для осуществления процесса точения использовались резцы из твердых сплавов и синтетических сверхтвердых материалов различных фирм-производителей:

– LNMX301940–TWR TT8020 (фирма Taegu Tec, Южная Корея);

– LNUX301940–SN– DM6615 (PRAMET, Чехия);

– SNMH250924HV UE6010 (Mitsubisi, Япония);

– SNMG190616  IC907 (Iscar, Израиль);

– вставка оснащена СТМ (композит 10).

Точение резцами из твердых сплавов производилось на следующем режиме резания: скорость резания =30 м/мин; глубина резания =1 мм; подача =0,2–0,3 мм/об. Точение резцами из СТМ (композит 10) производилось с =58 м/мин; =0,5 мм; =0,15–0,2 мм/об, т.е. с меньшей производительностью обработки. Как установлено экспериментально, стойкость всех резцов из твердых сплавов оказалась приблизительно одинаковой, равной 25 минут, а стойкость резца из СТМ равна 20 минут. При этом установлено, что в процессе резания резец фирмы Taegu Tec подвергался равномерному изнашиванию, а на всех остальных резцах имели место сколы режущей кромки, которые собственно и определяли стойкость резцов.

Круглое наружное шлифование осуществлялось с использованием абразивных кругов: ПП 400х80х127 14А F40 СМК; ПП 400х80х127 54С F40 СМБ; ПП 400х80х127 25С F40 СМК. Режим шлифования: скорость вращения детали =23 м/мин; поперечная подача =0,05 мм/дв. ход; продольная подача =40 мм/мин (или =28 мм/об). Шлифование производилось без применения смазочно-охлаждающей жидкости. Необходимо отметить, что режимы резания при точении и  шлифовании были выбраны из условия примерно одинаковой производительности обработки. Так, при точении она равна 9000 мм3/мин, а при шлифовании 15700 мм3/мин.

Экспериментальные исследования процесса шлифования показали, что наилучшие результаты достигаются при использовании абразивного круга ПП 400х80х127 14А F40 СМК. Его стойкость до полного износа составила 8 часов. Из этого вытекает, что стойкость резцов из твердых сплавов несоизмеримо меньше стойкости абразивного круга ПП 400х80х127 14А F40 СМК. Следовательно, расходы, связанные с износом резцов (в зависимости от их стоимости), могут превышать расходы, связанные с износом и потреблением абразивных кругов. Поэтому с этой точки зрения применение процесса шлифования более эффективно, чем процесса точения. Этим можно объяснить то, что в настоящее время на предприятиях, занимающихся обработкой контактных (рабочих) поверхностей больших и малых конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей, применяется круглое наружное и внутреннее шлифование, хотя и оно осуществляется с относительно низкой производительностью.

На наш взгляд, основной причиной низкой производительности круглого шлифования по жесткой схеме [3] является низкая жесткость технологической системы, в результате чего возникают значительные упругие перемещения:

,                                                    (1)

где  − упругое перемещение при установившемся во времени процессе шлифования, м; − уточнение на проходе круга (равное отношению погрешностей обработки на предыдущем и последующем проходах круга); − количество проходов круга;  − безразмерный параметр;  − условное напряжение резания (энергоемкость обработки), Н/м2; ; − тангенциальная и радиальная составляющие силы резания, Н;  − жесткость технологической системы, Н/м; − ширина шлифования, м; – скорость круга, м/с; – номинальная глубина шлифования, м.

Рисунок – Зависимости упругого перемещения  (а) и фактической глубины шлифования  (б) от количества проходов круга

Как следует из рисунка, полученного на основе зависимости (1), с увеличением  величина  увеличивается, асимптотически приближаясь к значению , который может во много раз превышать номинальную глубину шлифования . Так, теоретически установлено, что для относительно небольшой жесткости технологической системы безразмерный параметр , а для большой жесткости . Чтобы уменьшить переходной процесс при шлифовании в случае  (рисунок), необходимо в технологической системе создать начальный натяг, равный . Это позволит существенно повысить производительность обработки. В этом случае фактическая глубина шлифования  будет равна  (рисунок) и шлифование по жесткой схеме обеспечит постоянство во времени производительности обработки, определяемой из условия

,                                      (2)

где – диаметр детали, м; – скорость продольной подачи, м/с.

Откуда

.                                         (3)

Производительность обработки тем больше, чем больше параметры , ,  и . Естественно, увеличивая , можно существенно увеличить производительность обработки . Однако, как известно, существует предельная производительность обработки, определяемая прочностными свойствами рабочей поверхности круга, превышение которой приводит к интенсивному износу круга, а возможно и к потере его режущей способности. Существенным ограничением производительности обработки является также возбуждение в технологической системе интенсивных колебаний вследствие трения связки круга с обрабатываемым материалом [4]. Поэтому для эффективного ведения процесса шлифования необходимо обработку производить с оптимальной производительностью, при которой круга работает в режиме равномерного износа и самозатачивания. Работа круга в режиме затупления требует его периодической правки, что не всегда эффективно. Работа круга в режиме самозатачивания также способствует уменьшению энергоемкости обработки  и увеличению коэффициента , что обеспечивает уменьшение величины  и соответственно снижение силовой напряженности процесса резания, т.к. тангенциальная составляющая силы резания  будет уменьшаться при заданной производительности обработки. Из этого вытекает, что лишь обеспечивая высокую режущую способность круга, выражающуюся в снижении  и увеличении коэффициента , можно добиться уменьшения силовой и тепловой напряженности процесса шлифования и соответственно повышения точности и качества обрабатываемых поверхностей. Практическим воплощением данного теоретического решения может быть применение высокопористых крупнозернистых абразивных кругов, работающих в режиме интенсивного самозатачивания и характеризующихся высокой режущей способностью.

В случае круглого продольного шлифования . Исходя из полученной зависимости, для заданной (предельной) производительности обработки  шлифование можно производить по двум схемам: обычного многопроходного шлифования и глубинного шлифования. В первом случае обработка производится с небольшой глубиной шлифования  и повышенной скоростью продольной подачи . Во втором случае, наоборот, с небольшой  и увеличенной глубиной шлифования . В двух случаях эффект обработки будет один и тот же, т.к. реализуется одна и та же производительность обработки . Вместе с тем, увеличение  предполагает увеличение скорости детали , а это, как известно, ведет к увеличению средней толщины среза и при шлифовании обеспечивается работа круга в режиме самозатачивания, что важно с точки зрения уменьшения энергоемкости обработки . В связи с этим, целесообразно обработку производить по схемам многопроходного шлифования с увеличенными значениями ,  и небольшой .

В общем случае , где – продольная подача, м/об. Как видно, скорость детали  зависит от соотношения /. Одно и то же значение  можно достичь за счет пропорционального увеличения параметров  и , что имеет место для рассмотренного выше случая. То же значение  можно достичь за счет пропорционального уменьшения параметров  и . Очевидно, уменьшение , согласно приведенной зависимости, предполагает увеличение  с целью обеспечения постоянства . Таким образом, с одинаковой эффективностью одну и ту же производительность обработки  можно реализовать при одном значении , но разных значениях  и . При небольшом значении  и увеличенном значении  реализуется схема глубинного шлифования, а при увеличенном значении  и небольшой глубине шлифования  реализуется схема многопроходного шлифования. Как известно, схема многопроходного шлифования характеризуется большим вспомогательным временем обработки, поэтому с этой точки зрения целесообразно использовать схему глубинного шлифования с весьма малой  и увеличенной . В принципе к такому же результату можно прийти, используя схему многопроходного шлифования последовательными врезаниями – с радиальной подачей уступами. В этом случае .

При относительно небольшой глубине шлифования, т.е. в условиях многопроходного шлифования, можно реализовать достаточно большие значения , что будет способствовать работе круга в режиме самозатачивания, обеспечивая его высокую режущую способность и снижение энергоемкости обработки . Это в свою очередь, приведет к снижению силовой и тепловой напряженности шлифования, повышению качества обрабатываемых поверхностей.

Результаты исследований. В работе установлено, что для эффективного ведения процесса круглого шлифования можно использовать схему глубинного продольного шлифования с небольшой  или схему многопроходного шлифования последовательными врезаниями – с радиальной подачей уступами. Обе схемы целесообразно осуществлять с увеличенными значениями . Данные схемы успешно реализованы на операциях круглого шлифования малых и больших конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей в производственных условиях [5]. Обработка производится на токарно-карусельном станке, оснащенном шлифовальной головкой, установленной на суппорте станка. Для обработки используются абразивные круги из электрокорунда нормального (14А) на бакелитовой связке BF (усиленной стекловолокном) крупной зернистости: 16−22 (по FEPA размер зерна 1,6 − 0,8 мм соответственно)  ПП 500×63×203 14А СТ2 BF. Эта связка характеризуется большей хрупкостью и обеспечивает более высокую режущую способность круга благодаря реализации работы круга в режиме интенсивного самозатачивания. Режимы шлифования: =0,1…0,2 мм; =50…120 м/мин; <42 мм/мин (долевая продольная подача 0,1). По сути, реализована схема круглого продольного глубинного шлифования с заданным натягом в технологической системе. В результате обеспечивается шероховатость поверхности при предварительном шлифовании – =1,2…1,7 мкм, при окончательном шлифовании − =0,6…0,8 мкм, что соответствует требованиям на обработку. Обеспечиваются также требуемые показатели качества и точности обрабатываемых поверхностей при окончательном шлифовании. Общая трудоемкость обработки снижена в 2 раза по сравнению с ранее применявшейся технологией обычного многопроходного шлифования.

Выводы. Проведены сравнительные экспериментальные исследования процессов точения и шлифования контактных поверхностей с износостойкими наплавочными материалами и доказана эффективность применения процесса шлифования. Обоснована целесообразность применения схемы глубинного продольного шлифования с созданием начального натяга в технологической системе. Разработана эффективная технология круглого шлифования контактных поверхностей с износостойкими наплавочными материалами, обеспечивающая повышение производительности, точности и качества обработки.

Список литературы: 1. Рыжов Э.В. Технологическое обеспечение качества деталей с покрытиями / Э.В. Рыжов, С.А. Клименко, О.Г. Гуцаленко. – К.: Наук. думка, 1994. – 180 с. 2. Рыбицкий В.А. Опыт внедрения алмазного шлифования деталей с защитными покрытиями / В.А. Рыбицкий. − К.: Общество ”Знание” УССР, 1987. − 23 с. 3. Новиков Ф.В. Расчет и  анализ закономерностей изменения величины упругого перемещения при шлифовании с течением времени обработки / Ф.В. Новиков,    И.А. Рябенков // Резание и инструмент в технологических системах: междунар. науч.-техн. сб. − 2008. − Вып. 75. − С. 299-305. 4. Иванов И.Е. Повышение производительности обработки при круглом шлифовании крупногабаритных деталей / И.Е. Иванов  // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – “Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні”. – 2011. – Вип. 115. – С. 86-90. 5. Нови- ков Ф.В. Перспективные направления повышения эффективности обработки при круглом шлифовании наплавленных контактных поверхностей конусов и чаш засыпных аппаратов / Ф.В. Новиков, В.А. Андилахай // Защита металлургических машин от поломок. − Мариуполь. − 2011. − Вып. 13. −   С. 193-201.

Надійшла до редколегії 29.10.2013р